로얄콘보드(시멘트보드) 시방서

로얄콘보드(시멘트보드)는 포틀랜드시멘트와 규사, 천연펄프Cellulose Fiber등을 물과 혼합하여 오토클레이브(고온,고압,증기양생) 공정을 거쳐 생산되는 무석면 제품으로 내수성과 불연성이 우수하며 별도의 마감재를 사용하지 않고 시멘트색상 및 노출콘크리트 마감을 자연스럽게 드러나게 하는 건축 내.외장재 입니다.

적용범위

이 시방은 건물내부 마감 또는 외부벽체 마감 등 설치함에 있어서 하지작업 (건식구조틀 : 각파이프, 스터드, 방부목 위 내수합판 등 붙임)을 하여 로얄콘보드(시멘트보드)를 시공한다.

1. 내부 시공법

로얄콘보드(시멘트보드) 규격 590*800, 590*1200 내장용

1) 목재틀 또는 스터드(경량)구조틀을 @300~450 간격으로 구조틀을 세운     다.

2) 구조틀 위에 석고보드(9.5mm), CRC보드(6mm) 또는 MDF, 합판(9mm)     을 붙인다.

3) 로얄콘보드(시멘트보드) 뒷면에 실리콘을 넓게 바르고, 타카핀으로 고정     시킨다.

(주의 : 습기가 많은 곳에서는 필히 스텐핀 타카를 사용하고, 목공용 본             드 는 절대 사용을 금지한다.)

2. 외부 시공법

로얄콘보드(시멘트보드) 규격 590*800 고밀도 외장용

1) 각파이프, 스터드 또는 방부목구조틀을 @450~600 간격으로 구조틀을      세운다.

2) 구조틀 위에 내수합판(12mm)을 붙인다.

3) 로얄콘보드(시멘트보드) 뒷면에 전용실리콘(SIKA)을 넓게 바르고 콘(타      공) 위치에 기리피스(아연도금 50mm 이상)로 고정한다.

4) 콘(타공) 위치에 알루미늄캡(분체도장)을 실리콘으로 고정시킨다.

5) 줄눈은 전용실리콘(SIKA)으로 매운다.

6) 시멘트 전용발수제(PPR-10A)를 2회이상 도포한다.

[특이사항]

1) 목조주택일 경우 타이백 위에 CRC보드를 취부할 경우, 타이백과 맞닿는

CRC보드 면 위에 발수제 처리를 필히 해야한다.

2) 내수합판(방수합판)으로 구조틀을 세울 경우 300mm이상 재단해서 가로     및 세로로 사용해야 한다.

3) 일반피스로 사용할 경우 보드뒷면에 크랙이 갈 수 있으므로 필히 “기리     피스” 사용을 하도록 한다.

4) 외장용은 고밀도(보드원장 중량 : 1220*2440=50kg) 제품이므로 타카핀     사용(시공)은 불가능하다.

5) 발수제는 일반 수성발수제를 사용해도 무관하다.  (당사제품 "PPR-10A"

발수제는 발수기능에 방수기능까지 포함되어 있고, 무색 무취여서 되도록     당사제품 사용을 권장한다.)

6) 재단은 목공용 핸드카트나 테이블전기톱으로 사용 할 수 있다.

(당사제품 9인치 스킬톱날 : 재단된 제품을 추가 재단할 때 사용가능,       원장 재단은 불가능)

[운반 및 보관시 주의사항]

1) 로얄콘보드(시멘트보드)는 반드시 건조한 장소에 보관하고 적재시 빠렛트     위에 보관해야 한다.

2) 운반시에는 원장(1220*2440) 이동할 경우 수직운반(세워서) 이동하거나,     보드의 긴 면을 양방향으로 들고 이동해야 한다.

[부록]

시공 디테일 도면